Технологический комплекс изготовления высоконаполненных композиционных  материалов  - Термофармовочная вакуумная машина TF Smartline 350 PLUS (Польша) . Стоимость Аренды 60 месяца  256 666,66 рублей с НДС; - 84 месяца  183 333,33 рубля с НДС.

Термоформовочная вакуумная машина TF SMARTLINE 350 PLUS предназначена для формования полимерных материалов, таких как: АБС, ПММА, ПВХ, ПОЛИСТИРОЛ, и т.д.

Управление машиной осуществляется с помощью пульта управления с ЖК-дисплеем – можно выбрать автоматический или ручной режим управления. Для привода отдельных узлов, т.е. нагревателей, рабочего стола, универсальной прижимной рамы, системы автоматической подачи материала и выгрузки отформованных изделий, используется пневматическая система. Стол и рама машины имеют функцию позиционирования.

Преимущества термоформования:

- можно изготовить крупногабаритные изделия с очень тонкими стенками,

- относительно низкая стоимость форм,

- большой выбор исходных материалов,

- короткий производственный цикл, высокая производительность,

- рентабельность также для небольших серий,

- высокая наглядность,

- превосходная химическая стойкость,

- трудная воспламеняемость,

- очень хорошая усталостная прочность,

- совместимость с продуктами питания,

- высокая термостойкость

- формы можно использовать многократно, что повышает производительность,

- большая свобода в выборе сырья для формования.

Формование осуществляется путем соответствующего использования вакуума с нижней стороны плоскости заготовки. Соответствующим образом подобранная форма пуансона (опционально) облегчает формование несимметрично выдавленных частей изделия.

Керамические нагревательные элементы (керамические излучатели):

| Свойство | Керамический излучатель |
| --- | --- |
| Питание | Электрическое |
| Преобразование энергии | Нагревательная спираль |
| Источник излучения | Керамическая поверхность |
| Температура излучения | 300 до 700 °C максимум 800 °C |
| Весовая пропорция | Современный излучатель легче, чем кварцевый |
| Время нагревания | < 10 мин |
| Расход электроэнергии во время нагревания | До около 25% потребляемой мощности |
| Полная нагревательная поверхность | Возможна |
| Изменение температуры излучателя | Замедленное |
| Возможность установки на излучателе | Регулировка температуры в °C, положение мощности в % и регулировка температуры с наложенным положением % |
| Повторяемость результатов нагревания - краткосрочная | В варианте Регулировка температуры на излучателе, очень хорошая |
| Повторяемость – долгосрочная | Очень хорошая, старые излучатели ~ новые излучатели |
| Срок работы | ~ 10.000 ч |
| Контроль функции | Трудоёмкий |
| Температурная нагрузка машины | Высокая |
| Диапазон излучения (диапазон длины волны) | Широкий, макс. при 3 … 5 µм |
| Применение | Универсальное |
| Воздействие красителей в материале | Практически одинаковое время нагревания |
| Диапазон применения в зависимости от машины | Универсальный |
| Регулярная очистка |  |

Термопара внутри нагревателя обеспечивает очень точное измерение и регулировку температуры, а разнообразие размеров и мощности позволяет выполнять различные формы нагревательных приборов и модульное устройство. Нагревательные элементы HTS характеризуются коротким временем нагрева (время нагрева от 1,8 до 3,2 минут) и экономией энергии до 25%. Типичные рабочие температуры колеблются в диапазоне от 450 oC до даже 900 °С.

| Термопластичный полимер | Сокращен ие | Плотн ость | Температура использования | Темпера тура размягче ния | Удельная теплоёмкост ь | Коэф. линейного теплового расшир. | Предв. сушка C | Усадка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/см3 | C | C | кДж/кг*K | 10-6/ C | 1,5-2ч/мм толщины | % |
| Полистирол | ПС | 1,05 | От -10 до +70 | 80 | 1,3 | 75 | - | 0,5 |
| Ударопрочный полистирол | ПС-HI | 1,05 | От -40 до +70 | 80 | 1,3 | 70 | - | 0,5 |
| Сополимер стирол- бутадиен-стирол | СБС | 1,03 | От -20 до +70 | 90 | 1,3 | 90 | - | 0,5 |
| Соп. акрилонитрил- бутадиен-стирол | АБС | 1,05 | От -45 до +85 | 100 | 1,3 | 90 | 75 | 0,5 |
| Соп. акрилонитрил- стирол-акрилат | АСА | 1,07 | От -40 до +75 | 90 | 1,3 | 95 | 80 | 0,3-0,6 |
| Полиметилметакрилат | ПММА | 1,18 | От – 40 до +80 | 95 | 1,47 | 70 | 70 | 1,2-4,8 |
| Полиэтилен низкого давления | ПЭ-HD | 0,96 | От -50 до +95 | 105 | 2,45 | 200 | - | 0,5-0,7 |
| Полипропилен | ПП | 0,91 | От -30 до +110 | 140 | 2 | 150 | - | 1,5-1,9 |
| Жесткий поливинилхлорид | ПВХ | 1,39 | От -20 до +65 | 90 | 0,9 | 75 | - | - |
| Полиоксиметилен | ПОМ | 1,41 | От -40 до +100 | 120 | 1,5 | 100 | - | 1,5-2,5 |
| Поликарбонат | ПК | 1,21 | от -100 до +130 | 150 | 1,17 | 65 | 100 | 0,9-1,1 |
| Полиамид 12 | ПА12 | 1,02 | от -70 до +80 | 150 | 1,6 | 150 | 80 | - |
| Соп. Стирол- акрилонитрил | САН | 1,08 | от -20 до +80 | 95 | 1,3 | 80 | - | 0,4-0,7 |
| Аморфный полиэтилентерефталат | ПЭТ-A | 1,34 | от -40 до +70 | 85 | 1,05 | 80 | 65 | 0,4-0,5 |
| Кристаллический полиэтилентерефталат | ПЭТ-К | 1,37 | от -20 до +210 | 85 | 1,1 | 70 | - | 0,4-0,5 |
| Поливинилиденфторид | ПВДФ | 1,78 | от -40 до +120 |  | 0,96 | 120 | - | 0,9-3,1 |
| Полифениленсульфид | ПФС | 1,62 | от -10 до +240 | 260 | - | 30 | - | - |

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАШИНЫ

Вакуум-формовочная машина TF SMARTLINE 350 PLUS имеет полезную площадь формования: 2450 x 1450 мм, где максимальный размер формуемого материала составляет 2500 x 1500 мм.

Основные параметры и характеристики оборудования:

- расстояние между столом и нижним нагревателем составляет 600 мм (макс. высота формы),

- инфракрасные излучатели HTS ELSTEIN 250 Вт (нижний нагреватель), инфракрасные излучатели HTS ELSTEIN 400 Вт (верхний нагреватель), четыре нагревательные зоны верхнего нагревателя,

- четыре нагревательные зоны нижнего нагревателя,

- вакуумный насос BECKER U4.165 SA/K, производительность 162 м3/час, пневмоцилиндры – FESTO, METALWORK,

- жидкокристаллическая сенсорная панель с разработанной графической программой с указанием температур в отдельных зонах, возможность сохранения в памяти программ, с временами и задержками включения для отдельных исполнительных элементов, диагностика машины, показания в режиме реального времени во время работы каждого из исполнительных элементов;

- раздувание купола (предварительная растяжка материала непосредственно после его нагрева)

защита с помощью оптических датчиков от опадания разогреваемого полимерного материала на нижний нагреватель,

- стол приводимый в движение с помощью четырёх пневмоцилиндров, установленных в верхней части машины,

- 8-мь радиальных вентиляторов барабанного типа для охлаждения термоформуемого полимера,

- возможность регулирования размеров поля формования (по согласованию с Заказчиком поставлятся 3 размера редукционных рамок),

- возможность загрузки формы через двери, расположенные в передней части машины, занавес (световой барьер), предохраняющий руки оператора от зажима прижимной рамой,

- точная система ведения стола с формой, созданная на базе зубчатых реек и угловых передач,

интеллигентная	система	управления	вакуумной	системой,	защищающая	от чрезмерного падения уровня вакуума в резервуаре,

- возможность формования с дополнительным подогревом (верхний нагреватель остаётся над материалом во время формовки),

- счётчик изготовленных изделий,

- раздувание материала позитивное и негативное, термоформование в автоматическом и ручном режиме,

возможность архивирования программ в памяти процессора,

- система быстрого передвижения нижнего и верхнего нагревателя с торможением на заключительном этапе движения,

- стабилизация движения стола с использованием угловых зубчатых передач, контроль опадания материала во время разогрева,

- вакуумметр,

- манометр сжатого воздуха,

- охлаждение полимерного материала водяным туманом (опция),

- индивидуальные установки и плавная регулировка мощности каждого инфракрасного керамического нагревательного элемента верхнего нагревателя с уровня сенсорной панели,

- индивидуальные установки и плавная регулировка мощности каждого инфракрасного керамического нагревательного элемента нижнего нагревателя с уровня сенсорной панели,

пирометр нагрева материала, пирометр охлаждения материала,

- универсальная прижимная рама с плавной регулировкой размера поля формования, пропорциональный вакуумный клапан,

- пропорциональный клапан поддува,

- замедленный въезд и выезд стола из нагретого материала, позиционирование стола и зажимной рамы (опция),

- система подключения водоснабжения для регулировки температуры форм (опция).

| Технические параметры | ед. изм. | TF 350 PLUS |
| --- | --- | --- |
| Максимальный размер материала | мм | 2500 x 1500 |
| Максимальная рабочая зона | мм | 2450 x 1450 |
| Нагрев (односторонний или двусторонний) |  | двусторонний |
| Мощность нагревательных элементов верхнего нагревателя | Вт | 400 |
| Мощность нагревательных элементов нижнего нагревателя | Вт | 250 |
| Размеры нагревательных элементов | мм | 125 x 125 |
| Количество зон нагрева верхнего нагревателя | шт. | 4 |
| Количество зон нагрева нижнего нагревателя | шт. | 4 |
| Количество нагревательных элементов верхнего нагревателя | шт. | 194 |
| Количество нагревательных элементов нижнего нагревателя | шт. | 194 |
| Просвет (расстояние от стола до нижнего нагревателя) | мм | 600 |
| Общая мощность | кВт | 136 |
| Давление сжатого воздуха | бар | 6 |
| Потребление сжатого воздуха | дм3/цикл | 1250 |
| Размер подключения сжатого воздуха | дюйм | 3/4" |
| Производительность вакуумного насоса | м3/час | 162 |
| Минимальное давление | mbar | 3 |
| Мощность двигателя вакуумного насоса | кВт | 4,0 |
| Емкость вакуумного резервуара | дм3 | 1000 |
| Размер подключения воды |  |  |
| Количество вентиляторов | шт. | 8 |
| Производительность вентилятора | м3/час | 1650 |
| Мощность вентилятора | Вт | 370 |
| Мощность прижимной рамы | Н | 34000 |
| Мощность стола | Н | 56000 |
| Пневмоцилиндры прижимной рамы |  | 4 x D125 x 750 |
| Пневмоцилиндры стола |  | 4 х D160 х 880 |
| Пневмоцилиндры верхнего нагревателя |  | 1 x D63 х 1755 |
| Пневмоцилиндры нижнего нагревателя |  | 2 x D50 х 1715 |
| Общий вес машины | кг | 6 100 |
| Габаритные размеры машины в собранном виде: |  |  |
| Ширина | мм | 3900 |
| Длина | мм | 4130 |
| Высота (расстояние от стола до нижнего нагревателя составляет 600 мм) | мм | 3800 |
| Размеры частей машины для транспортировки: |  |  |
| Часть 1. Ширина | мм | 2030 |
| Часть 1. Длина | мм | 3650 |
| Часть 1. Высота: | мм | 2800 |
| Часть 2. Ширина | мм | 2130 |
| Часть 2. Длина | мм | 3900 |
| Часть 2. Высота: | мм | 2800 |

Блок подготовки сжатого воздуха предназначен для удаления из рабочего агента твёрдых и жидких загрязнений, установки и поддержки постоянного давления рабочего агента, с целью обеспечения правильной работы исполнительных и управляющих элементов.

Фильтр с редуктором FR 300 ¾’’ 20 08 RMSA имеет манометр и ручку для настройки рабочего давления системы. Оно должно составлять 0,5 – 0,8 Мпа.

Диапазон давления 12 бар.

Стандартный номинальный расход 1400-3400 л/мин. Максимальное давление на входе - 1,8 МПа.

Диапазон рабочих температур - 0 - 65 [oC]. Ручное сливание конденсата.

Вкладыш фильтра 40 µм.

Давление устанавливается с помощью ручки, находящейся на редукторе, а значение можно проверить на манометре.

Находится в Обособленном подразделении АО "НИИграфит" в г. Заречный Пензенской области

Она предназначена для использования в помещениях категории «В» согласно «Норм пожарной безопасности» (НПБ) 105-03, класс зон П – IIа  согласно «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

Питание оборудования производиться от трехфазной сети переменного тока с глухо-заземленной нейтралью. Основное напряжение питания - 380  В, 50 Гц. Стойка управления 220 В, 50 Гц.

Режим работы оборудования – постоянный

Изготовитель: TOOLS FACTORY SP. J. Stefanowka, ul. Zurawia 92 05-462 Wiazowna, Poland

Тел.: (+48) 22 789 01 88 Факс (+48) 22 789 07 18  e-mail: info@toolsfactory.pl

Смонтирован, но не работал.

Техническое состояние – новое оборудование. Была произведена поставка, пусконаладочные работы не проводились, ни одного процесса не было сделано.  Все агрегаты входящие в состав с виду новые, наружных повреждений нет.